| Номинальное напряжение | 12В |
| --- | --- |
| Емкость 770F(250C) (10HR) | 100.0а/ч |
| Dimensions (mm) | Длина | 394±3 |
|  | Ширина | 110±2 |
|  | Высота | 286±3 |
|  | Рабочая высота | 286±3 |
| Вес (кг) | 33.6 |
| Клеммы | T13 |

Характеристики

| Емкость 770F(250C) | 20 ч (5.50A) | 110.0а/ч |
| --- | --- | --- |
|  | 10 ч (10.2A) | 102.0а/ч |
|  | 5 ч (17.5A) | 87.5а/ч |
|  | 1 ч (58.0A) | 58.0а/ч |
|  | 15 минут (175.0A) | 43.8а/ч |
| Внутреннее сопротивление | Батарея Заряжена 770F(250C) | 5mΩ |
| Зависимость емкости от температуры (10 Ч) | 1040F(400C) | 102% |
|  | 770F(250C) | 100% |
|  | 320F(00C) | 85% |
|  | 50F(-150C) | 65% |
| Саморазряд 680F(200C) (Емкость после) | 3 месяца | 90% |
|  | 6 месяцев | 80% |
|  | 12 месяцев | 60% |
| Максимальный разряд, 770F(250C) | 800A(5с) |
| Срок службы, 770F(250C) | 10 лет |
| Разряд постоянным напряжением, 770F(250C) | Цикл. | 14.4~14.7В(-24мВ/0C) Ток: 25 A |
|  | Буфер. | 13.6~13.8В(-18мВ/0C) |

| Разряд постоянным током (A), 770F(250C) |
| --- |
| В/время | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
| 1.60В/эл. | 340.0 | 220.0 | 175.0 | 100.0 | 60.35 | 37.45 | 28.04 | 18.48 | 12.21 | 10.64 | 5.66 |
| 1.70В/эл. | 323.0 | 209.0 | 167.1 | 95.6 | 59.05 | 36.69 | 27.49 | 18.14 | 12.04 | 10.50 | 5.60 |
| 1.75В/эл. | 308.0 | 196.0 | 164.1 | 93.6 | 58.00 | 36.00 | 26.99 | 17.81 | 11.87 | 10.35 | 5.55 |
| 1.80В/эл. | 289.0 | 181.0 | 161.2 | 91.8 | 57.05 | 35.38 | 26.50 | 17.50 | 11.70 | 10.20 | 5.50 |
| Разряд при постоянной мощности (Ватт), 770F(250C) |
| В/время | 5мин | 10мин | 15мин | 30мин | 60мин | 2ч | 3ч | 5ч | 8ч | 10ч | 20ч |
| 1.60В/эл. | 603.5 | 399.7 | 320.8 | 184.2 | 111.65 | 69.91 | 52.81 | 35.11 | 23.40 | 20.75 | 11.03 |
| 1.70В/эл. | 578.7 | 383.2 | 309.1 | 177.7 | 110.23 | 69.10 | 52.23 | 34.77 | 23.28 | 20.65 | 11.02 |
| 1.75В/эл. | 557.0 | 362.6 | 306.3 | 175.6 | 109.23 | 68.40 | 51.73 | 34.43 | 23.15 | 20.53 | 11.01 |
| 1.80В/эл. | 527.4 | 337.9 | 303.6 | 173.7 | 108.40 | 67.81 | 51.23 | 34.12 | 23.01 | 20.40 | 11.00 |